|  | ÜRÜN ANALİZ SERTİFİKASI | Ürün Kodu | LYKB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tarih |  |
| Müşteri Adı: |  | Müşteri Sipariş No: |  |
| Ürünün Adı: | Koruyucu Film | Sipariş Miktarı: |  |
| Filmin Rengi: |  | İrsaliye: |  |

| MALZEME CİNSİ | LDPE-UV (%1,5-2 UV Katkısı) |
| --- | --- |
| MALZEME TİPİ | BOBİN |
| MALZEME ENİ | TALEBE GÖRE |
| MALZEME KALINLIĞI | TALEBE GÖRE |
| YAPIŞKAN CİNSİ | AKRİLİK |
| YAPIŞMA ŞİDDETİi (gr/25mm)” | 100GR(+/-20) |
| CORONASIZ COF | 0,18-0,25 (ASTMD 1894-78) |
| CORONALI COF | 0,20 > (ASTMD 1894-78) |
| YOĞUNLUK | ISO 1183 0,914 - 0,923 c/cm² |
| UZAMA-MD (%) | 500 < |
| UZAMA-TD (%) | 600 < |
| PUSULULUK | ASTM -D-1003 12 |
| PARLAKLIK MİN.-MAX | 60 (ASTM-D-2457) - 90 |

Bazı film özellikleri zamanla bozulabilir, bu yüzden belirtilen film özellikleri ; %75 bağlı nem altında,

+10 ve +30C arasında, doğrudan güneş ışığından ve güçlü kokulardan uzak depolandığı durumda filmin teslimat tarihinden itibaren max. 6 ay geçerlidir. Uygulandığı yüzeyden en geç1 ay içinde sökülmelidir.